###### Kontrolplan for omfangsdræn

| Aktivitet | Hvad kontrolleres | Hvor | Omfang | Krav | Dokumentation | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modtagekontrol |
| Drænrør | Alle anvendte materialer | Ved modtagelse/ anvendelse | 100% | Intakte Godkendte og mærket | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Rensebrønde | Alle anvendte materialer | Ved modtagelse/ anvendelse | 100% | Intakte Godkendte og mærket | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Filtermateriale | Kornstørrelse | Ved modtagelse/ anvendelse | Pr. læs | DS 436 Blød ler jord sandet jord: Velgraderet sand d 10 > 0,3 mm og 1,5 mm < d 50 < 2,5 mm Ler jord: sten 2-8 mm 5-16 mm eller grovere | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Udførelseskontrol |
| Udlægning af udjævningslag | Tykkelse på udjævningslag | Ved udlægning | 2 steder pr. 10 m. | Min. 5 cm DS 475/430 | Tjekliste/ Tegning | Måling Tommestok |
| Fald ‰ | Fald på ledning | Ved udlægning | Pr. rør | ‰ fald som angivet i projekt DS 436 Min. 3 ‰ | Tjekliste/ Tegning | Faldvaterpas |
| Drænkasser / filterelement | Opbygning af drænkasser/filterdel | Ved udlægning | 2 steder pr. 10 m | DS 436 Min. 100 mm hele vej rundt om drænrøret | Tjekliste/ Tegning | Måling/ tommestok |
| Tilfyldning | Komprimering | Fra drænkasse til terræn | 2 steder pr. 10 m | Tæt stampet | Tjekliste | Hånd stampning |
| Slutkontrol |
| Funktionsafprøvning | Drænsystemet | Rensebrønd/ drænsystem | 100 % | Vandtilstrømning | Tjekliste | Visuel tilslutning af vand i rensebrønd |